ANAGRAMA

LABORATORIO

OBRA:   …………………………………………………………..………..

CLAVE:   ………………………………..………………………………….

EXPEDIENTE DE GIASA Nº: …………………………………………..

VERIFICACIÓN DE INICIO DE UNIDAD DE OBRA:

ESTABILIZACION DE SUELOS CON CAL

SUELOS VERIFICADOS:

| PROCEDENCIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPA |  |  |  |  |

Contratista principal  …………………………………………………………………………

Subcontratista de la unidad	………………………………………………………………

Fecha   ………………………………………………

APROBADO PARA INICIO

DE LOS TRABAJOS DE LA

UNIDAD DE OBRA

Fdo. El Director de Obra

APROBADO POR P.A.C.

Fdo. El Jefe de Obra

INDICE

0	INTRODUCCIÓN	3

1	DEFINICION DE SUELOS ESTABILIZADOS “IN SITU” CON CAL	4

2	MATERIALES	4

2.1	CAL	4

2.2	SUELOS	5

3	TIPO Y COMPOSICION DE LA MEZCLA. FÓRMULA DE TRABAJO..................................6

4	EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS	8

5	EJECUCION DE LAS OBRAS	8

5.1	TRAMO DE PRUEBA	8

5.2	PREPARACION DE LA SUPERFICIE EXISTENTE	9

5.3	DISTRIBUCION DE LA CAL (TRATAMIENTO "IN SITU")	10

5.4	HUMECTACION O DESECACIÓN DEL SUELO	10

5.5	MEZCLA	11

5.6	CURADO INICIAL	12

5.7	COMPACTACION	12

5.8	ACABADO DE LA SUPERFICIE	13

5.9	JUNTAS	13

5.10	CURADO FINAL	13

6	CONTROL DE CALIDAD	14

7	OTROS COMENTARIOS	15

8	FIRMAS DEL CONTRATISTA	15

ANEJO 1. Certificados de calidad de las cales

ANEJO 2. Ensayos de recepción de las cales

ANEJO 3. Determinación del contenido de calcio activo en los suelos

ANEJO 4. FORMULAS DE TRABAJO

ANEJO 5. TRAMOS DE PRUEBA

- Caracterización de las mezclas

- Porcentajes de compactación

ANEJO 6. CALIDAD

- Plan de control de producción

ANEJO 7. INSTRUCCIONES TECNICAS

- Plan de puntos de inspección

- Fichas de inspección

# INTRODUCCIÓN

Es competencia de la Dirección de Obra autorizar la iniciación de las distintas unidades de obra.

La experiencia y profesionalidad de los técnicos que ejecutan estos trabajos,(Gerentes, Directores de Obra, Contratistas, Laboratorios etc.),  agilizan y prevén para conseguir que dichas unidades se inicien y ejecuten tal y como se solicita en el proyecto y pliegos de condiciones generales y particulares.

El presente documento de “VERIFICACION DE INICIO DE LA UNIDAD DE OBRA DE ESTABILIZACION DE SUELOS CON CAL”, se redacta como una guía útil para dicho personal técnico.

Esta guía se ha basado en las “RECOMENDACIONES PARA LA REDACCIÓN DE PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS SUELOS CON CAL” (en adelante Pliego suelo-cal)

En el modelo, los recuadros con raya continua  negra en letra “cursiva” se refieran a una Instrucción o Normativa, y se reflejará al principio del párrafo la Instrucción o Norma de aplicación.

Cuando el interior del cuadro figure con letra “normal”, se refiere a instrucciones para el inspector en el desarrollo de su trabajo, sin carácter normativo.

# DEFINICION DE SUELOS ESTABILIZADOS “IN SITU” CON CAL

Pliego suelo-cal Art. 1 Se define como suelo tratado con cal a la mezcla homogénea y uniforme de un suelo con cal a fin de mejorar las características geotécnicas o de trabajabilidad del mismo.

Indicar en el siguiente cuadro los suelos que se han estudiado

| Suelo procedencia | Capa |
| --- | --- |

SI		NO

- ¿ Coinciden con los especificados en proyecto ?        	                   ………………  ……………….

COMENTARIOS

# MATERIALES

## CAL

El Pliego suelo-cal permite la utilización de las cales vivas y apagadas.

UNE 80502:1997 CALES VIVAS O HIDRATADAS UTILIZADAS EN LA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Punto 4. Clasificación Las cales empleadas para la estabilización de suelos pueden ser de las dos clases siguientes: Cal clase I ; cales vivas, de alto contenido en calcio o dolomíticas en grano o micronizadas Cal clase II; cales apagadas o hidratadas

RCA – 92. INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CALES EN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Esta instrucción tiene por objeto establecer las prescripciones técnicas generales que habrán de cumplir las cales para su recepción en obras de estabilización de suelos, los procedimientos para la toma de muestras y los métodos de ensayo para determinar sus características.

Indicar en el siguiente cuadro los tipos y fabricantes de las cales que se utilizarán en las mezclas

| Cal tipo | Fabricante | Coincide con lo solicitado en proyecto |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |

COMENTARIOS

Adjuntar en el anejo Nº1 los certificados de calidad de los fabricantes de las cales.

SI		NO

- ¿ Se han realizado ensayos de recepción de las

cales?                                               	                                            ………………   ……………….

En caso afirmativo adjuntarlos en el anejo Nº 2

SI		NO

- ¿ Los resultados de estos ensayos, cumplen lo exigido

por la norma UNE 80502:1997 ?                         	                              ………………     …………….

COMENTARIOS

## SUELOS

Pliego suelo-cal Art.3.2 Los suelos a estabilizar “in situ” con cal deberán estar exentos de materia vegetal. Granulometría - El tamaño máximo permitido antes del tratamiento, que no deberá ser superior a: - Ochenta milímetros (80 mm) en el caso de las capas de asiento de firme. - Ciento cincuenta milímetros (150 mm) en el resto de los casos. El Director de Obra, podrá aumentar este valor tras la ejecución de los correspondientes tramos de prueba, que garanticen que con la maquinaria utilizada se consiguen las características del producto terminado con homogeneidad. El porcentaje de finos que pasan por el tamiz 0.063 UNE será: - Superior al quince por ciento (15 %). - Inferior al cincuenta por ciento (50%) en el caso de suelos estabilizados tipo SC – 2 para capas de asiento de firme. Plasticidad El índice de plasticidad, según las normas UNE 103103 y 103104, será: - Superior a diez (10). - Inferior a cuarenta (40) en el caso de los suelos estabilizados tipo SC-2 para capas de asiento de firme. Si dicho índice fuera superior a cuarenta (40), el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras podrá ordenar que la mezcla del suelo con cal se realice en dos (2) etapas. Contenido en sulfatos El contenido en sulfatos “solubles” expresados como SO3 , determinado según UNE 103201, será inferior a ocho décimas por ciento (0,8 %) en peso sobre muestra total. El uso de suelos con porcentajes superiores podrá ser autorizado por la Dirección de las Obras tras la realización de estudios especiales que lo justifiquen. Materia orgánica El contenido en materia orgánica, determinada según UNE 103204 será inferior: - Uno por ciento (1 %) para las capas de asiento de firme. - Dos por ciento (2 %) para el resto de los casos.

Indicar en el siguiente cuadro las características de los suelos analizados

| PROCEDENCIA | MATERIA ORGANICA (%) | SULFATOS SOLUBLES SO3 (%) | GRANULOMETRIA |  | PLASTICIDAD |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T.MÁX | PASA 0.063 | LL | LP | IP |

COMENTARIOS

# TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA.

# ESTUDIO DE LA FÓRMULA DE TRABAJO

Pliego suelo-cal Art. 4. El tipo y composición de la mezcla serán los definidos en el Proyecto, el cual deberá fijar la dosificación mínima de cal y las características mínimas que se le exigirán al suelo tras su tratamiento.

Pliego suelo-cal Art. 4.1.2 Mejora - estabilización de suelos. Se confeccionará una fórmula de trabajo para cada tipo de suelo, de cal y de tratamiento diferentes. El tratamiento no deberá iniciarse sin que el Director de las Obras haya aprobado su fórmula de trabajo, la cual señalará: A) La dosificación de cal, que deberá ser igual o superior a la mínima fijada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y será siempre superior a: - Dos por ciento (2%) para los suelos estabilizados tipo SC – 1. - Tres por ciento (3%) para los estabilizados tipo SC – 2 para las capas de asiento de firme. B) El valor mínimo CBR a los siete (7) días, especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que deberá ser superior a: - Doce (12) para los suelos estabilizados tipo SC – 2 para las capas de asiento de firme. - Seis (6) para el resto de los casos. C) La estabilidad volumétrica determinada por: - Los asientos en el ensayo de colapso en edómetro realizado según la NLT 254. - Los hinchamientos obtenidos en el ensayo en edómetro según la UNE 103601. - Los hinchamientos obtenidos en el ensayo CBR según la UNE 103502. A los siete (7) días, los cambios volumétricos, serán nulos para las capas de asiento de firme. Para el resto de los casos serán inferiores a: - Uno por ciento (1,0 %) en los ensayos edométricos (hinchamiento o colapso). - Dos por ciento (2.0 %) en el ensayo CBR. D) La humedad del suelo en el momento de su mezcla con la cal La humedad del suelo deberá ser tal que permita que, con el equipo que se vaya a realizar la estabilización, se consiga el grado de disgregación requerido y su mezcla con la cal sea uniforme. E) La humedad de compactación La humedad de compactación para los suelos tratados con cal será la óptima proctor modificado con una tolerancia de menos 0 más dos por ciento (–0 + 2%). F) El porcentaje mínimo de la densidad máxima “Proctor modificado” según UNE 103501 a obtener no deberá ser inferior al: - Cien por cien (100%) en trasdós de estructuras y rellenos localizados en obras de drenaje. - Noventa y siete por ciento (97 %) para las capas de asiento de firme. - Noventa y cinco por ciento (95%) para el resto de los casos. G) Reducción del índice de plasticidad La reducción de la plasticidad que se conseguirá tras el tratamiento será: - En los suelos con índice de plasticidad inferior a treinta y cinco (35) esta se reducirá a menos de quince (15). - En los suelos con índice de plasticidad superior a treinta y cinco (35) esta se reducirá al menos a la mitad. En todos los casos, la plasticidad final del suelo estabilizado en las distintas capas, cumplirá los valores definidos en el Proyecto. - Valor mínimo del PH El valor del PH tras el tratamiento será superior a doce (12) para las capas de asiento de firme, y superior a diez (10) para el resto de los casos. I) Modificación de la granulometría La fórmula de trabajo reflejará la variación en la granulometría que se produce tras la mezcla del suelo con la dotación prevista de cal, referencia que se utilizará para el posterior control de ejecución. J) Determinación de la dotación de cal y homogeneidad de la mezcla - Medición del PH. - Contenido de cal. En el control de ejecución se determinará el PH y el contenido de cal del suelo tratado, lo que conjuntamente con las curvas de calibrado, informará de la dotación de cal de la muestra analizada.

SI		NO

- ¿ Están realizadas las fórmulas de trabajo en laboratorio?            …………………	   ………………

- ¿En ella se recoge todo lo exigido por el PPTP?               …………………      .……………..

COMENTARIOS

Adjuntar en el Anejo Nº 4 las fórmulas de trabajo de la estabilización de los suelos con cal

Indicar en los siguientes cuadros el resumen solicitado de dichas fórmulas de trabajo para cada suelo analizado:

### Suelo sin estabilizar

| Humedad natural (%) | Hinchamiento libre | Plasticidad |  |  | Materia orgánica (%) | Sulfatos solubles SO3 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LL | LP | IP |  |  |

| Tamiz UNE | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 25 | 20 | 12.5 | 10 | 5 | 2 | 0.40 | 0.080 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % Pasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Mezclas suelo – cal

| (%) de cal | Hincha-miento libre | PLASTICIDAD |  |  | PROCTOR MODIFICADO |  | INDICE CBR 95 % PM. 7 DIAS | PH | CONTENIDO DE CAL ENSAYO QUIMICO (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LL | LP | IP | D (GR/CC) | H (%) |  |  |  |

COMENTARIOS

# EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Pliego suelo-cal Art. 6. Los equipos empleados en la ejecución de las obras cumplirán todas las disposiciones de la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de transporte. Se utilizarán en la ejecución de los suelos estabilizados con cal, solamente los equipos que hayan sido previamente aprobado por el Director de las Obras después de la ejecución de los tramos de prueba. Para la ejecución de los suelos tratados “in situ” con cal se deberán emplear equipos mecánicos. Éstos podrán ser equipos independientes que realicen por separado las operaciones de disgregación, distribución de la cal, humectación, mezcla y compactación, o bien equipos que realicen dos o más de estas operaciones, excepto la compactación, de forma simultánea.

SI	         NO

- ¿ Los equipos mecánicos para la distribución de cal cumplen

lo exigido por el PPTP?                                                                   …………….       ………………..

- ¿ Los equipos para la mezcla “in situ” del suelo con la cal

consiguen la disgregación de aquel en la profundidad

requerida?                                                                                         ……………….       ………………..

- ¿ Los equipos para la mezcla “in situ” del suelo con la cal

consiguen una mezcla uniforme del suelo con la cal en todo

el espesor de la tongada ?                                                                ……………….       ………………..

COMENTARIOS

# EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

## TRAMO DE PRUEBA

Pliego suelo-cal Art. 5 El objeto de los tramos de prueba es verificar la idoneidad de la fórmula de trabajo y los equipos empleados en la ejecución de la obra. Una vez aprobada la fórmula de trabajo por parte del Director de las Obras, será preceptiva la realización de tramos de prueba para cada tipo de tratamiento, que se realizará con los espesores de tongada y medios que vaya a utilizar el Contratista en la ejecución de las obras. Se verificarán los siguientes aspectos: En el caso de la mezcla en planta - Comprobar la homogeneidad de la mezcla. - Fijar la composición y forma de actuación del equipo de extendido. En el caso de mezcla “in situ” - Fijar la composición del equipo de estabilización. - Comprobar la profundidad y eficacia de la disgregación del suelo y la homogeneidad de su mezcla con la cal. Además, en ambos casos: - Fijar la composición y forma de actuación del equipo de compactación, y - Determinar la humedad de compactación más adecuada. El Director de las Obras determinará si es aceptable la realización del tramo de prueba como parte integrante de la obra en construcción.

SI		        NO

- ¿Se ha realizado tramo de prueba para cada tipo de

suelo?                                                                                      …………………        ………………..

En caso afirmativo :

SI		        NO

- ¿Se han realizado los ensayos solicitados en el

Pliego suelo-cal?                                                                         …………………        ………………..

- ¿Los resultados obtenidos, cumplen lo exigido por

el Pliego de prescripciones técnicas particulares?                   …………………        ………………..

- ¿Se han realizado los ensayos para determinar

la densidad “in situ” de las mezclas ?                                     …………………        ………………..

- ¿Los porcentajes de compactación  obtenidos,

cumplen lo exigido por el Pliego de prescripciones

técnicas particulares?                                                                 …………………        ………………..

- ¿Se han determinado, en el suelo estabilizado, las

dotaciones presentes de cal en distintas zonas de

la tongada?                                                                                 …………………        ………………..

Adjuntar en el Anejo Nº5 los resultados obtenidos

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE EXISTENTE

Pliego suelo-cal Art. 7.1 ### Si en la superficie del suelo a tratar “in situ” existieran defectos o irregularidades que excedieran de los tolerables, a juicio del Director de las Obras, se corregirán según sus instrucciones. Si se añade suelo de aportación para corregir las características del existente, se deberán homogeneizar ambos con el equipo de mezcla en todo el espesor de la capa que se vaya a estabilizar, antes de iniciar la distribución de la cal. Si el suelo que se va a tratar fuera en su totalidad de aportación, (mezclado en central o “in situ”), previamente a su extensión y tratamiento, se deberán comprobar las condiciones de compactación y geometría de la capa subyacente para que en el caso de no ser las exigidas sean corregidas.

SI		          NO

- ¿El estado de la superficie del suelo a estabilizar presenta

defectos o irregularidades que necesiten corrección?             …………………        ………………..

- ¿Antes de la extensión de la cal, se escarifica el suelo?         …………………        ………………..

- ¿Antes de la extensión de la cal, el suelo está disgregado no

presentando grumos superiores a  lo permitido por el PPTP?   …………………        ………………..

COMENTARIOS

## DISTRIBUCION DE LA CAL (TRATAMIENTO “IN SITU”)

Pliego suelo-cal Art. 7.4.2 La cal viva o apagada se distribuirá uniformemente mediante equipos mecánicos con la dosificación fijada en la fórmula de trabajo, de dos formas posibles: - Por vía seca, en forma de polvo a granel, mediante una extensión previa sobre la superficie de trabajo, anterior al mezclado con el suelo. - Por vía húmeda, en forma de lechada de cal hidratada o apagada, elaborada previamente también por equipos mecánicos. La proporción de cal en la mezcla será, como máximo, del treinta y cinco por ciento (35%).

Indicar a continuación el sistema de distribución de cal que se utilizará en obra

SI		        NO

- ¿El sistema propuesto de distribución de cal garantiza

que se conseguirá la dosificación establecida?                           …………………        ………………..

COMENTARIOS

## HUMECTACION O DESECACIÓN DEL SUELO

Pliego suelo-cal Art. 7.3 La humedad del suelo deberá ser tal que permita que, con el equipo que se vaya a realizar la estabilización, se consiga el grado de disgregación requerido y su mezcla con la cal sea uniforme. En los casos en que la humedad natural del suelo sea excesiva, se tomarán las medidas adecuadas para conseguir la preparación necesaria, pudiéndose proceder a su desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos, o se podrá realizar, previa aceptación del Director de las Obras, una etapa previa de disgregación y mezcla con cal en polvo para corrección del exceso de humedad del suelo. En el caso de ser necesaria la incorporación de agua a la mezcla para alcanzar el valor de humedad fijado por la fórmula de trabajo, deberán tenerse en cuenta las posibles evaporaciones o precipitaciones que puedan tener lugar durante la ejecución de los trabajos. Dicha incorporación podrá realizarse, bien mediante riego previo del suelo con tanque regador, o bien en la carcasa del equipo de mezcla a la vez que se realiza esta.

MANUAL DE ESTABILIZACIÓN DE SUELOS CON CAL ANCADE Art. 3.1.2. Hay que tener en cuenta, a la hora de calcular el contenido de agua a aportar en la humectación de la mezcla, la acción del tipo de cal utilizada, así en teoría, el aporte de un 1% de cal viva disminuye el contenido de humedad en cerca del 1%, pero en la práctica la evaporación producida puede resultar hasta del 4 o 5% en función de las condiciones meteorológicas.

SI		        NO

- ¿El sistema propuesto de humectación garantiza

que se conseguirá la humedad óptima requerida?                     …………………        ………………..

COMENTARIOS

## MEZCLA

Pliego suelo-cal Art. 7.4 Sea como fuere el proceso de mezcla, (central o “in situ”), la eficacia de disgregación será: Para las capas de asiento de firme - Del cien por cien (100%) referida al tamiz veinticinco milímetros (25 mm). - Para los suelos estabilizados tipo SC – 2 para capas de asiento de firme, del ochenta por ciento (80 %) referidas al tamiz cuatro milímetros (4 mm). - Para los suelos estabilizados tipo SC – 1 para capas de asiento de firme, del sesenta por ciento (60 %) referidas al tamiz cuatro milímetros (4 mm). Para el resto de los casos - Del ochenta por ciento (80 %) referida al tamiz cuarenta milímetros (40 mm). En el caso de materiales muy arcillosos y mezcla “in situ”, para poder conseguir estos valores de eficacia de disgregación, pudiera resultar necesario realizar el tratamiento en dos etapas. El objeto de la primera etapa es hacer, que tras un curado inicial, el suelo sea lo suficientemente trabajable para que tras la segunda etapa se alcancen las condiciones exigidas.

SI		     NO

- ¿Se ha determinado el valor de la eficacia de

disgregación?                                                                         …………………        ………………..

En caso afirmativo:

SI		      NO

- ¿Cumple con lo exigido por el PPTP?                               …………………        ………………..

Pliego suelo-cal Art. 5.4.2 Ensayos de control de dotación de cal y homogeneidad de la mezcla en superficie y profundidad - Medición del PH. - Contenido de cal. Para verificar la homogeneidad de la mezcla y la profundidad del tratamiento, se determinarán los valores de PH y contenido de cal de muestras de suelos tomadas antes y después del tratamiento, en distintas zonas y a distintas profundidades de la capa.

SI		          NO

- ¿Se ha determinado con ensayos el grado de homogeneidad

de la dispersión de la cal en la tongada?                                   …………………        ………………..

En caso afirmativo indicar en el siguiente cuadro los resultados obtenidos

| MATERIAL | I.P. | Ph | Contenido de cal análisis químico (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Muestra sin cal |  |  |  |
| Muestra mezclada en laboratorio con un ( )% de cal |  |  |  |
| Muestra estabilizada en obra, zona superior de la tongada |  |  |  |
| Muestra estabilizada en obra, zona inferior de la tongada |  |  |  |

I.P.= Índice de plasticidad

## CURADO INICIAL

Pliego suelo-cal Art. 7.5 Si la mezcla se realizase en dos (2) etapas, el suelo tratado con cal se dejará curar de veinticuatro (24) a cuarenta y ocho (48) horas, durante las que se cuidará de evitar variaciones de humedad, compactando ligeramente si existieran riesgo de precipitaciones. Este plazo de curado podrá ser aumentado hasta siete (7) días, a criterio del Director de las Obras, si el índice de plasticidad del suelo fuera superior a cuarenta (40).

SI		        NO

- ¿Se realiza en obra “curado inicial” de la mezcla del

suelo con cal?                                                                        …………………        ………………..

En caso afirmativo, indicar a continuación el procedimiento:

## COMPACTACION

Pliego suelo-cal Art. 7.6. En el momento de la compactación la mezcla deberá estar disgregada en todo su espesor, y su humedad será la fijada en la fórmula de trabajo con las tolerancias indicadas en el apartado 4.1.2.E. del presente Pliego. La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en los tramos de prueba. Se compactará en una sola tongada y se continuará hasta alcanzar la densidad especificada en el apartado 4.1.2.F. del presente Pliego.

Indicar a continuación el número, marca, modelos y peso individual de los equipos de compactación que  se utilizarán:

SI		NO

- ¿ El número y características de los equipos de

compactación son suficientes para conseguir

lo solicitado por el PPTP?                 	   	                            …………………	   ………………

COMENTARIOS

## ACABADO DE LA SUPERFICIE

Pliego suelo-cal Art.7.7 La superficie del suelo tratado con cal se conformará hasta alcanzar las rasantes y perfiles señalados en los planos, con las tolerancias establecidas en el Proyecto para la capa. Si dicha superficie presentase irregularidades, huellas o discontinuidades inadmisibles, a juicio del Director de las Obras, deberá escarificarse ligeramente, recompactando la zona afectada, previa adición del agua necesaria

SI		NO

- ¿ El acabado de la superficie del suelo estabilizado tras su

compactación cumple con  lo solicitado por el PPTP?                     …………………	  ………………

COMENTARIOS

## JUNTAS

Pliego suelo-cal Art. 7.8 De existir juntas longitudinales, se solaparán un mínimo de veinte centímetros (20cm), cuidando no sobrepasar las condiciones de humedad en las zonas de solape. En cuanto a las juntas transversales en el caso de las estabilizaciones “in situ”, se comenzará el proceso de estabilización sobre el material ya tratado anteriormente en una longitud mínima de medio metro (0,5 m).

SI		NO

- ¿Las juntas de trabajo se realizan según lo indicado

en el PPTP?                                                                                    …………………	   ………………

COMENTARIOS

## CURADO FINAL

Pliego suelo –cal Art. 7.9 En el caso de las capas de asiento de firme que no vayan a ser inmediatamente tapadas por la siguiente capa, será preceptivo la extensión de un riego de curado con un producto bituminoso que impida la pérdida de humedad y la carbonatación de la cal, este riego de curado se ejecutará en la misma jornada que se acabe su compactación. En el caso de tener que proteger la capa por tener que dar tráfico sobre ella, además del riego de curado se extenderá un árido de cobertura que proteja a dicho riego.

SI		NO

- ¿Se realiza curado final del suelo estabilizado?                               …………………	   ………………

En caso afirmativo, indicar a continuación el proceso:

COMENTARIOS

# CONTROL DE CALIDAD

SI		          NO

- ¿El plan de control de producción, está elaborado de

acuerdo con la normativa vigente?                                         …………………        ………………..

- ¿Las fichas del P.P.I. están elaboradas de acuerdo con

lo indicado en el P.A.C. ?                                                         …………………        ………………..

Adjuntar en el Anejo Nº 6 el plan de control de producción en el formato de las “Recomendaciones de control de calidad de GIASA”

Adjuntar en el Anejo Nº7 el Plan de Puntos de Inspección y Fichas de Inspección específicas de esta unidad de obra

# OTROS COMENTARIOS

# FIRMAS DEL CONTRATISTA

| EL TECNICO AUTOR DEL INFORME Fdo. | CONFORME P.A.C. Fdo. El Jefe de Calidad de la Obra |
| --- | --- |

ANEJO 1

CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LAS CALES

ANEJO 2

ENSAYOS DE RECEPCION DE LAS CALES

ANEJO 3

DETERMINACION DEL CONTENIDO DE

CALCIO ACTIVO EN LOS SUELOS

Determinación del contenido de calcio activo en los suelos

El esquema de la determinación del calcio activo es el siguiente:

- Extracción y precipitación del Ca++ del suelo con oxalato amónico

- Valoración del ión oxalato remanente en solución y cálculo de la cantidad de Ca++ extraída, a partir de la diferencia entre la cantidad de oxalato encontrada y la original, en la solución extractora.

B. MATERIAL

un aro, con nuez, de 6 cm. de diámetro;

dos frascos de boca ancha de 500 ml;

dos embudos de 8 cm. De diámetro;

dos matraces Erlenmeyer de 250 ml;

dos pipetas graduadas de 10 ml;

una bureta de 50 ml;

un soporte de 75 cm;

dos pinzas de bureta;

un vaso de 1 litro;

un vaso de 100 cc, vidrio corriente;

un soporte de 1 m;

C. PRODUCTOS

Permanganato potásico;

Oxalato amónico;

Ácido sulfúrico concentrado;

D. REACTIVOS

Solución valorada de Permanganato potásico 0.1 N

Solución valorada de Oxalato amónico 0.2 N

E. PROCEDIMIENTO

- Se toman 10 g de suelo y se colocan en un frasco de boca ancha de 500 ml. Se añaden 250 ml de oxalato amónico 0.2N (12.4 g/l) y se agita durante dos horas, utilizando un agitador mecánico.

- Se filtra la suspensión resultante, descartando las primeras porciones del filtrado, y se toman 10 ml del líquido claro, pasándolos a un matraz Erlenmeyer de 250 ml.

- Se añaden 10 ml de SO4H2 (1:10) y se calienta justo hasta ebullición

- Se valora la solución, en caliente, con MnO4K 0.1N hasta color rosa persistente. Se habrán gastado n ml de MnO4K 0.1N

- Se valoran, de igual forma, en caliente, 10 ml de la solución original de oxalato amónico, tras la adición de 10 ml de SO4H2 (1:10). Se habrán gastado N ml de MnO4K 0.1N

F. CALCULOS

Teniendo en cuenta que el miliequivalente del CO3Ca es 0.050 y que de los 250 ml de extracto se toman 10 ml para la valoración, la expresión (N-n)1.25 nos da directamente el tanto por ciento de carbonato cálcico activo del suelo :

Tanto por ciento de CO3Ca activo=(N-n) 1.25

NOTA : Este método no es adecuado para suelos muy ricos en materia orgánica, debido a que esta pasa, en parte, a la solución de oxalato amónico y consume MnO4K en la valoración.

ANEJO 4

FORMULAS DE TRABAJO

ANEJO 5

TRAMOS DE PRUEBA

CARACTERIZACION DE LES MEZCLAS

PORCENTAJES DE COMPACTACION

(Control gráfico de los resultados)

ANEJO 6

CALIDAD

PLAN DE CONTROL DE PRODUCCION

ANEJO 7

INSTRUCCIONES TECNICAS DE LA UNIDAD

DE ESTABILIZACION DE SUELOS CON CAL

PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION

FICHAS DE INSPECCION