ANAGRAMA

LABORATORIO

OBRA:   …………………………………………………………..………..

CLAVE:   ………………………………..………………………………….

EXPEDIENTE DE GIASA Nº: …………………………………………..

RECOMENDACIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE INICIO DE

UNIDAD DE OBRA: MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

MEZCLAS VERIFICADAS:

| TIPO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPA |  |  |  |  |

Contratista principal…………………………………………………………………………

Subcontratista de la unidad	………………………………………………………………

Fecha   ………………………………………………

APROBADO PARA INICIO

DE LOS TRABAJOS DE LA

UNIDAD DE OBRA

Fdo. El Director de Obra

APROBADO POR P.A.C.

Fdo. El Jefe de Obra

INDICE

0	INTRODUCCIÓN	3

1	DEFINICION DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE	4

2	MATERIALES	4

2.1	LIGANTE HIDROCARBONADO	4

2.2	ARIDOS	6

2.2.1	Aridos gruesos y finos	6

2.2.2	Polvo mineral	8

3	EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS	9

3.1	CENTRAL DE FABRICACION	9

3.2	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9

3.3	EXTENDEDORAS	10

3.4	EQUIPO DE COMPACTACION	11

4	EJECUCION DE LAS OBRAS	11

4.1	ESTUDIO DE LA MEZCLA Y FORMULA DE TRABAJO	11

4.1.1	Áridos esqueleto mineral incluido el polvo mineral	12

4.1.2	Ligante hidrocarbonado	13

4.1.3	Relación polvo mineral/betún	15

4.1.4	Ensayo de pista	15

4.1.5	Tiempos de mezclado y temperaturas de fabricación y compactación	16

4.2	PREPARACION DE LA SUPERFICIE EXISTENTE (RIEGOS DE ADHERENCIA Y DE IMPRIMACION)	17

4.3	APROVISIONAMIENTO DE ARIDOS	17

4.4	FABRICACION DE LA MEZCLA	18

4.5	COMPACTACION DE LAS MEZCLAS	18

4.6	TRAMO DE PRUEBA	18

5	CONTROL DE CALIDAD	20

6	OTROS COMENTARIOS	21

7	FIRMAS DEL CONTRATISTA	22

ANEJO 1. Certificados de calidad de los ligantes hidrocarbonados

ANEJO 2. Ensayos de recepción de los ligantes y áridos

ANEJO 3. Modelo de inspección de la planta de fabricación de mezclas bituminosas

ANEJO 4. FORMULAS DE TRABAJO

- Informes de dosificación

- Ensayos de pista

- Verificación de la fórmula con la planta de fabricación de las mezclas

ANEJO 5. TRAMOS DE PRUEBA

- Caracterización de las mezclas

- Porcentajes de compactación

ANEJO 6. CALIDAD

- Plan de control de producción

ANEJO 7. INSTRUCCIONES TECNICAS

- Plan de puntos de inspección

- Fichas de inspección

# INTRODUCCIÓN

Las presentes “RECOMENDACIONES PARA LA VERIFICACION DE INICIO DE LA UNIDAD DE OBRA DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE”, se redactan como una guía útil para las Direcciones de Obra, a fin facilitar la autorización de inicio y ejecución, tal y como se solicita en el Proyecto y Pliegos de Prescripciones Generales y Particulares.

En el modelo, los recuadros con raya continua  negra en letra “cursiva” se refieran a una Instrucción o Normativa, y se refleja al principio del párrafo la Instrucción o Norma de aplicación.

Cuando el interior del cuadro figure con letra “normal”, se refiere a instrucciones de buena practica para el desarrollo de su trabajo, sin carácter normativo.

# DEFINICION DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

PG-3 Art. 542.1 Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente incluye las siguientes operaciones: - Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. - Fabricación de La mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo. - Transporte de la mezcla al lugar de empleo. - Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. - Extensión y compactación de la mezcla.

Indicar en el siguiente cuadro las mezclas bituminosas que se han verificado

| Mezcla tipo | Capa | Toneladas |
| --- | --- | --- |

SI		NO

- ¿Coinciden con las especificadas en proyecto?        	                      ………………     ………………….

COMENTARIOS

# MATERIALES

## LIGANTE HIDROCARBONADO

PG – 3, Art. 542.2.1. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, que será seleccionado, en función de la capa a que se define la mezcla bituminosa en caliente, de la zona térmica estival en que se encuentre y de la categoría de tráfico pesado, definidas en la Norma 6.1 y 2-IC sobre secciones de firme o en la Norma 6.3IC sobre rehabilitación de firmes, entre los que se indican en la tabla 542.1

Indicar en el siguiente cuadro los tipos y fabricantes de los ligantes hidrocarbonados que se utilizarán en las mezclas

| Mezcla tipo | Capa | Ligante tipo | Fabricante | Coincide con lo solicitado en proyecto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SI | NO |

COMENTARIOS

PG-3 Art. 211.4 Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán, una hoja de características con los resultados de los análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca la cisterna suministrada y un certificado de garantía de calidad que exprese el cumplimiento de las especificaciones exigidas al tipo de betún asfáltico suministrado, de acuerdo con la tabla 211.1. El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos: - Nombre y dirección de la empresa suministrador. - Fecha de fabricación y suministro. - Identificación del vehículo que lo transporta. - Cantidad que se suministra. - Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado, de acuerdo con la denominación especificada en el presente artículo. - Nombre y dirección del comprador y destino. - Referencia del pedido. - En su caso, certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad, según lo indicado en el apartado 211. del PG-3. La hoja de características contendría explícitamente, al menos: - Referencia del albarán de la cisterna. - Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado, de acuerdo con la denominación especificada en el presente artículo. - Valores de penetración, según la NLT-124, del índice de penetración, según la NLT-181, y del punto de fragilidad Fraass, según la NLT-182. A juicio del Director de las Obras se podrá exigir, además, los siguientes datos: - La curva de peso específico en función de la temperatura. - La temperatura máxima de calentamiento. - Los valores del resto de las características especificadas en la tabla 211.1, que deberán ser aportados por el suministrador en un plazo no superior a siete (7) días.

Adjuntar en el anejo Nº1 los certificados de calidad de los fabricantes de los ligantes.

PG – 3, Art. 211.5

Control de calidad

Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo indicado en el apartado 211.7 del presente artículo, los criterios descritos a continuación para realizar el control de recepción de las cisternas, no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras.

PG – 3,  Art. 211.5.1.

Control de recepción de las cisternas

De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 Kg), según la NLT-121, en el momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de almacenamiento.

Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según la NLT-124, y la otra se conservará hasta el final del período de garantía.

En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar otro criterio para el control de recepción de las cisternas

SI		NO

- ¿ Se han realizado ensayos de recepción de los

ligantes hidrocarbonados?                                               	                      ………………      ………………….

En caso afirmativo adjuntarlos en el anejo Nº 2

SI		NO

- ¿ Los resultados de estos ensayos, cumplen lo exigido

por el PG-3 para estos tipos de ligante?        	                                   ………………     ………………….

COMENTARIOS

## ARIDOS

### Aridos gruesos y finos

RESOLUCIÓN de 14 de Abril de 2003 de la Dirección General de Política Tecnológica  (BOE 28 de abril de 2003)

Es obligatorio el marcado CE para los áridos para su uso en mezclas bituminosas a partir del 1 de junio del 2004.

Las especificaciones relativas al marcado están recogidas en el Anexo ZA de la norma armonizada UNE EN 13043:2003.

SI		NO

¿Los áridos utilizados poseen marcado CE?        	                                   ………………     ………………….

PG -3 Art. 542.5.3. Para mezclas tipo 12 el número mínimo de fracciones será de tres (3). Para el resto de las mezclas el número mínimo de fracciones será de cuatro (4).El Director de las Obras podrá exigir un mayor número de fracciones, si, lo estima necesario para cumplir las tolerancias exigidas a la granulometría de la mezcla.

| Mezcla tipo | Toneladas | Áridos |  |  | Coincide con lo solicitado en proyecto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tamaño | Naturaleza | procedencia | SI | NO |

COMENTARIOS

PG - 3. Art.542.2.2. Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o artificiales siempre que se cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. También podrán emplearse como áridos, el material procedente del reciclado de mezclas bituminosas en caliente en proporciones inferiores al diez por ciento (10%) de la masa total de la mezcla. Antes de pasar por el secador el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) según las proporciones fijadas por la fórmula de trabajo deberá ser superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta condición, su índice de azul de metileno, según UNE-EN 933-9 deberá ser inferior a diez (10) y, simultáneamente, el equivalente de arena según UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta (40). Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2 La proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2 El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.3. El coeficiente de desgaste los Ángeles del árido grueso, según UNE-EN 1097-2, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.4. El coeficiente de pulido acelerado (CPA) del árido grueso a emplear en las capas de rodadura, según NLT –174/72, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.5. El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas. El contenido de impurezas del árido grueso, según NLT-172/86, será inferior al cinco por mil (0,5%) en masa; en caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otros métodos por él aprobados y una nueva comprobación. Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el tamiz 0.063 mm de la UNE-EN 933-2 El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su totalidad, o en parte de yacimientos naturales. La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.6. El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas. El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al árido grueso sobre coeficiente de desgaste los ángeles.

Adjuntar en el anejo Nº2 los ensayos de los áridos gruesos y finos empleados en las mezclas

PG-3 Art. 542.5.1

En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la caracterización de la acción del agua. Para ello, en mezclas densas, semidensas, gruesas y de alto módulo, la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión compresión, según la NLT-162, no rebasará el 25%; y, en mezclas drenantes, la pérdida por abrasión en el ensayo cántabro, según la NLT-352, tras ser sometidas a un proceso de inmersión en agua durante 24 horas a 60 ºC no rebasará el 35% para las categorías de tráfico pesado T00 a T1, y el 40% para las categorías de tráfico pesado  y T3.

SI		No

- ¿El equivalente de arena de los áridos combinados es

superior a 50?          					                     …………………    ………………….

- ¿En caso negativo, el azul de metileno es inferior a 10

y el equivalente de arena superior a 40?                                                       …………………    ………………….

La proporción de árido grueso triturado ¿cumple lo exigido

por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares?                                  …………………    ………………….

- Los áridos ,(gruesos y finos), ¿están exentos de terrones

de arcilla, margas u otras materias extrañas?                                                  …………………    ………………….

- ¿El coeficiente de limpieza de las fracciones de árido

grueso es inferior a 0.5 %?                                             	                        …………………    ………………….

- ¿El coeficiente de desgaste los Ángeles cumple lo exigido

por el Pliego de Prescripciones Técnicas  Particulares?                                     …………………    ………………….

- ¿El coeficiente de pulido acelerado (CPA), para los áridos

utilizados en la capa de rodadura, cumple lo exigido

por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares?                                    …………………    ………………….

- ¿El índice de lajas de  cada fracción de árido grueso,

cumple lo exigido por el Pliego de Prescripciones

Técnicas Particulares?                                                                                  …………………    ………………….

- Para las mezclas abiertas o drenantes, ¿la adhesividad

obtenida para los áridos gruesos y finos cumple lo exigido

en el artículo 542.5. del PG -3?                                                                      …………………    ………………….

- Para las mezclas convencionales, no abiertas o drenantes,

¿la pérdida de resistencia obtenida en el ensayo

de inmersión-compresión es inferior al 25% ?                                                    …………………    ………………….

COMENTARIOS

### Polvo mineral

La incorporación a la mezcla de polvos minerales, (filleres), de mala calidad afectan gravemente a las propiedades de la mezcla, es por ello fundamental que se controle que el polvo mineral utilizado cumple todas las exigencias del Pliego Particular y en su defecto del PG - 3

PG - 3,  Art. 542.2.2.4

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0.063 mm  de la UNE-EN 933-2.

El polvo mineral deberá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los ciclones de la central de fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos como un producto comercial o especialmente preparado.

La proporción de polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.7.

Indicar en el siguiente cuadro, los polvos minerales que se utilizarán en las mezclas

| Mezcla tipo | Capa | Polvo mineral |  |  | Coinciden con lo solicitado en proyecto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Recuperación | Aportación |  |  |  |
|  |  |  | Naturaleza | Procedencia | SI | NO |

COMENTARIOS

PG - 3. Art.542.2.2.4.3 La densidad aparente del polvo mineral, según NLT –176 estará comprendida entre 0,5 y 0,8 g/cm3

Para cada tipo de polvo mineral:

SI		No

- ¿La densidad aparente del polvo mineral está comprendida

entre 0.5 y 0.8 g/cm3?   					     …………………    ………………….

COMENTARIOS

# EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

## CENTRAL DE FABRICACION

SI	      No

- ¿Se ha realizado la verificación de la planta de fabricación

de mezclas bituminosas según el modelo del Anejo 3	                                 …………………    ………………….

En caso afirmativo incluir en el Anejo Nº 3 el modelo relleno y firmado

Si no se ha realizado tal verificación, indicar los siguientes datos:

Tipo de planta (continua, discontinua)

Producción

SI		  NO

- ¿La planta había sido verificada anteriormente?                                        ………………       ………………..

Indicar a continuación, en el caso de no haber sido verificada anteriormente ni tampoco en esta ocasión, el motivo de ello:

## ELEMENTOS DE TRANSPORTE

PG - 3, Art. 542.4.2. Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia, y que se tratará, para evitar que la mezcla se adhiera a ella, con un producto aprobado cuya composición y dotación deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra. La forma y altura de la caja deberá ser tal, que durante el vertido en la extendedora, el camión sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto. Los camiones deberán estar provistos de una lona o cobertor apropiado para proteger la mezcla bituminosa en caliente durante su transporte.

- ¿Qué producto se utiliza para evitar la adherencia de la mezcla a la caja de los camiones?

SI	         NO

- ¿Están provistos, todos los camiones, de lonas o cobertores?                      ……………….       ………………..

- ¿La forma y altura de las cajas de los camiones cumplen lo

exigido en el artículo 542.4.2 del PG - 3 ?                                                      ……………….       ………………..

COMENTARIOS

## EXTENDEDORAS

PG - 3. Art. 542.4.3. Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la configuración deseada y un mínimo de precompactación, que será fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Director de las Obras. La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de un elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. La anchura mínima y máxima de extensión se definirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras. Si a la extendedora se acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las originales. Se procurará que las juntas longitudinales de capas superpuestas queden a un mínimo de 15 cm una de otra

Las extendedoras cuya precompactación no alcanzan el 90 % de la compactación, no consiguen una buena regularidad superficial lo que afectará muy negativamente a los valores del IRI

Indicar a continuación el número, marca y modelo de las extendedoras que se utilizarán:

Indicar la precompactación que proporcionan en la extensión de las mezclas

Indicar anchuras máximas y mínimas de extensión

SI		NO

- ¿Disponen de dispositivo automático de nivelación?	                 …………………	 …………………

- ¿Disponen de elemento calefactor?                                                   …………………        ………………..

COMENTARIOS

## EQUIPO DE COMPACTACION

PG – 3 Art. 542.4.4. Podrán utilizarse compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de neumáticos o mixtos. La composición mínima del equipo será 1 compactador vibratorio de rodillos metálicos o mixtos y 1 compactador de neumáticos; para mezclas drenantes este último se sustituirá por 1 compactador de rodillos metálicos tándem, no vibratorio. Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores de sentido de marcha de acción suaves, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario. Los compactadores de llanta metálica no presentarán surcos ni irregularidades en ellas, Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al invertir el sentido de su marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras y traseras, y faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los neumáticos. Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores serán aprobadas por el Director de las Obras, y serán las necesarias para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del árido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación. En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar y siempre deberán ser autorizados por el Director de las Obras.

Indicar a continuación el número, marca y modelo de los equipos de compactación que se utilizarán:

ndicar las presiones de contacto de dichos equipos

SI		NO

- ¿ El número de equipos de compactación es suficiente

según lo solicitado por el proyecto y/o el PG - 3?     	   	              …………………	   …………………

- ¿Las características de los equipos cumplen lo exigido

por el proyecto y/o el PG - 3?                                                               	…………………             ………………..

COMENTARIOS

# EJECUCION DE LAS OBRAS

## ESTUDIO DE LA MEZCLA Y FORMULA DE TRABAJO

PG - 3, Art. 542.5.1. La ejecución y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la central de fabricación. Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características: - La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación o, en su caso, después de su clasificación en caliente. - La granulometría de los áridos combinados incluido el polvo mineral. - La dosificación del ligante hidrocarbonato y, en su caso, la del polvo mineral de aportación, referida a la masa total de áridos (incluido dicho polvo mineral), y la de aditivos, referida a la masa de ligante hidrocarbonato. - En su caso, el tipo y dotación de las adiciones, referida a la masa total del árido combinado. - La densidad mínima a alcanzar. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará la dosificación de ligante hidrocarbonato teniendo en cuenta los materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos y siguiendo los criterios siguientes: En las mezclas densas, semidensas, gruesas y de alto módulo: - El análisis de huecos y la resistencia a la deformación empleando el método Marshall (NLT –159), y para las capas de rodadura o intermedia mediante la pista de ensayo de laboratorio, según la (NLT -173) En mezclas drenantes: - Los huecos de la mezcla, según la NLT-352, no deberán ser inferiores al 20%. - La Pérdida por de desgaste a 25 ºC según la norma NLT –352 no deberá sobrepasar el 20% en masa, para las categorías de tráfico pesado T00 a T1 y al 25 % en masa para los demás casos.

SI		NO

- ¿Están realizadas las fórmulas de trabajo en laboratorio?                    …………………	   …………………

- ¿En ella se recoge todo lo exigido por el proyecto y/o

el PG – 3?                                                                        	   …………………        ………………..

- ¿Se ha verificado la fórmula de trabajo, con áridos en

caliente y posteriormente en la planta de fabricación de las

mezclas que se utilizará en la obra?                                                           ………………..        …………………

COMENTARIOS

Adjuntar en el Anejo Nº 4 las dosificaciones Marshall y cántabro, en su caso, así como las verificaciones de la fórmula de trabajo en la planta de fabricación de las mezclas, los resultados serán traspasados a control gráfico para su estudio.

Indicar en los siguientes cuadros el resumen solicitado de dichas fórmulas de trabajo:

### Áridos esqueleto mineral incluido el polvo mineral

| Mezcla tipo | Capa | Tamaño | Naturaleza | Procedencia | % en peso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

En el siguiente cuadro se indicará la granulometría combinada así como el huso de la mezcla tipo

| Tamiz UNE |  | 40 | 25 | 20 | 12.5 | 8 | 4 | 2 | 0.500 | 0.250 | 0.125 | 0.063 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % Pasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Huso | Máx. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Min. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PG – 3 Art. 543.3 TIPO Y COMPOSICIÓN DE LAS MEZCLAS DISCONTÍNUAS EN CALIENTE PARA CAPAS DE RODADURA

La fracción del árido que pasa por el tamiz 4 mm de la UNE EN 933-2 y es retenida por el tamiz 2 mm de la UNE EN 933-2 será inferior al 8%.

SI		NO

- En el caso de existir en obra mezclas discontinuas

¿cumplen lo exigido en el artículo 543.3 del PG - 3?                          …………………	      …………………

PG - 3 Art. 542.9.3.1. Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la granulometría de la fórmula de trabajo serán las siguientes, referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo mineral): - Tamices superiores al 2 mm de la UNE-EN 933-2: ±3%. - Tamices comprendidos entre el 2 mm. y el 0.063 mm de la UNE-EN 933-2: ± 2%. - Tamiz UNE 0.063 mm de la UNE-EN 933-2: ± 1%.

SI		NO

- La granulometría indicada en la fórmula de trabajo

(con las tolerancias permitidas), ¿están dentro de huso?                            …………………	   …………………

COMENTARIOS

### Ligante hidrocarbonado

ICAFIR Art. 8.2.1. La dosificación mínima de ligante hidrocarbonado, en porcentaje del peso total de árido combinado incluido el polvo mineral no será inferior a los valores* - 3.8% en capas de base o inferiores tipo G - 4.5 % en capas intermedias, de base o inferiores tipo S - 5.2 % en capas SM - 4.7 % en capas de rodadura S o D - 4.5 % en capas de rodadura drenante - 5.0 % en capas discontinuas tipo M - 5.5 % en capas discontinuas tipo F * Estos porcentajes de ligante se refieren a áridos con peso específico conjunto de 2,7 t/m3.para pesos específicos fuera del intervalo 2.65-2.75 t/m3 deben hacerse las correspondientes transformaciones volumétricas. PG – 3 TABLA 542.10 – DOTACIÓN MÍNIMA (incluidas las tolerancias indicadas en el apartado 542.9.3.1. Se tendrán en cuenta las correcciones por peso específico y absorción de los áridos, si son necesarios: TIPO DE CAPA TIPO DE MEZCLA DOTACIÓN MÍNIMA (%) RODADURA DRENANTE 4.5 DENSA y SEMIDENSA 4.75 INTERMEDIA DENSA, SEMIDENSA y GRUESA 4.0 ALTO MÓDULO 5.2 BASE SEMIDENSA y GRUESA 3.5 ALTO MÓDULO 5.2 PG -3 , Art. 542.9.3.1 Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la dotación de ligante hidrocarbonado de la fórmula de trabajo será de ± 0.3% en masa, del total de áridos (incluido el polvo mineral).

Indicar en los siguientes cuadros, para cada tipo de mezcla, el porcentaje óptimo de ligante así como los parámetros Marshall, y cántabro en su caso, obtenidos teniendo en cuenta las tolerancias permitidas para esta dotación.

Mezclas tipo

% óptimo de ligante (Betún/áridos)

| Parámetros Marshall/Cántabro para % (± 0.3) de ligante |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros | MAX. | MIN. | Exigencias PROYECTO |  |
|  |  |  | MAX | MIN |
| Densidad (gr/cm3) |  |  |  |  |
| Estabilidad (KN) |  |  |  |  |
| Deformación (mm) |  |  |  |  |
| Huecos mezcla (%) |  |  |  |  |
| Huecos áridos (%) |  |  |  |  |
| Pérdida cántabro (%) |  |  |  |  |

SI	                        NO

- ¿Cumplen los parámetros Marshall/Cántabro , y para

el intervalo permitido sobre el ligante , lo exigido por

el PG - 3?                                                            	                 …………………        ………………..

COMENTARIOS

### Relación polvo mineral/betún

PG – 3  TABLA 542.11.

| Relación recomendable de polvo mineral-ligante En mezclas bituminosas tipo densas, semidensas y gruesas para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| CAPA | ZONA TERMICA ESTIVAL |  |
|  | CALIDA Y MEDIA | TEMPLADA |
| RODADURA | 1.3 | 1.2 |
| INTERMEDIA | 1.2 | 1.1 |
| BASE | 1.1 | 1.0 |

En mezclas bituminosas en caliente de alto módulo la relación ponderal entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonato, salvo justificación en contrario, estará comprendida entre 1.3 a 1.5.

PG – 3 Art. 543.3

En mezclas bituminosas discontinuas en caliente tipo F, la relación ponderal entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonato de terminado en la fórmula de trabajo deberá estar comprendida entre 1.4 a 1.8.

En mezclas bituminosas en caliente tipo M, dicha relación ponderal deberá estar comprendida entre 1.2 a 1.4.

Es importante que la relación polvo mineral/betún se mantenga en el valor recomendado con una tolerancia inferior a ±0.2

Indicar en el siguiente cuadro las relaciones polvo mineral/betún propuestas en las fórmulas de trabajo para cada tipo de mezcla

| Mezcla tipo | Capa | Relación polvo mineral/betún | Coinciden con lo solicitado en proyecto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SI | NO |

COMENTARIOS

### Ensayo de pista

PG-3. Tabla 542.13

Máxima velocidad de deformación (µm/min) en el intervalo de 105 a 120 minutos (NLT – 173)

| Zona térmica estival | Categoría de tráfico pesado |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T00 y T0 | T1 | T2 | T3 y arcenes | T4 |
| Cálida | 12 | 15 |  | 20 | - |
| Media | 15 |  | 20 |  | - |
| Templada | 15 | 20 |  | - |  |

Es obligatoria la realización de este ensayo, y muy importante contar con sus resultados, ya que se pueden diseñar mezclas bituminosas que cumplan los parámetros Marshall y sin embargo sean deformables. El incumplimiento de los valores del ensayo de pista, con una elevada probabilidad, lleva aparejado la aparición de roderas.

SI	          NO

- ¿Se ha realizado el ensayo de pista para las mezclas

de las capas intermedia y rodadura?                                               …………………        ………………..

- ¿Se ha realizado el ensayo de pista también para el contenido

óptimo de ligante, más el 0,3%, para las dos capas?                       ....................      ....................

- En caso afirmativo. ¿cumple le exigido por el PG-3? 	       …………………        ………………..

COMENTARIOS

Adjuntar el informe en el anejo Nº4

### Tiempos de mezclado y temperaturas de fabricación y compactación

PG - 3. Art.542.5.1. También señalará: - Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos con el ligante. - Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. - Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. - La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde lo elementos de transporte. - La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación.

¿Cuál es el tiempo de mezclado?

Indicar en el siguiente cuadro las temperaturas, (solicitadas por el PG - 3), que se utilizarán en obra

| Temperaturas ºC |  |  |
| --- | --- | --- |
| CONCEPTO | MAXIMA | MINIMA |
| Calentamiento previo áridos y ligante |  |  |
| Mezcla a la salida del mezclador |  |  |
| Mezcla a la descarga del camión |  |  |
| Durante la compactación |  |  |

SI		          NO

- ¿Las temperaturas indicadas cumplen lo exigido por el

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares?                             …………………        ………………..

COMENTARIOS

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE EXISTENTE (RIEGOS DE ADHERENCIA Y DE IMPRIMACION)

PG - 3, Art. 542.5.2. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares ó, en su defecto el Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar zonas dañadas. Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, que deberá cumplir lo indicado en la tabla 542.14 ó 542.15, se ejecutará un riego de adherencia, según el artículo 521 del PG-3; si dicho pavimento es heterogéneo se deberán, además, eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar zonas demasiado permeables, según las instrucciones del Director de las Obras. Si la superficie es granular o tratada con conglomerantes hidráulicos, sin pavimento hidrocarbonato, se ejecutará previamente un riego de imprimación según el artículo 530 del PG-3. Se comprobará que ha transcurrido el plazo de rotura o de cura de estos riegos, no debiendo quedar restos de fluidificante, ni de agua en la superficie; asimismo, si ha transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, se comprobará que su capacidad de unión con la mezcla bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el Director de las Obras podrá ordenar la ejecución adicional de un riego de adherencia.

SI		NO

- ¿El estado de la superficie sobre la que se va a extender

las mezclas cumplen lo exigido por el PG-3?       		     …………………            ………………..

COMENTARIOS

Indicar en el siguiente cuadro las características solicitadas para los riegos  de adherencia y de imprimación que se utilizarán en la obra:

| Tipo de riego | Tipo de ligante | Dotación (Kg/m2) | Tiempo de rotura o curado |
| --- | --- | --- | --- |
| Adherencia |  |  |  |
| Imprimación |  |  |  |

SI		        NO

- ¿Los datos de los riegos indicados en la tabla cumplen

lo exigido por el Pliego de Prescripciones Técnicas

Particulares?                                                                                         …………………        ………………..

COMENTARIOS

## APROVISIONAMIENTO DE ARIDOS

PG - 3. Art. 542.5.3. Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas de frío. Cada fracción será suficientemente homogénea y se podrá acopiar y manejar sin peligro de segregación. Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás, para evitar intercontaminaciones. Si los acopios se disponen sobre terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores, a no ser que se pavimenten. Los acopios se construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1.5 m), y no por montones cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando esté pendiente de autorización el cambio de procedencia de un árido. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará el volumen mínimo de acopios antes de iniciar las obras. Salvo justificación en contrario dicho volumen no será inferior al correspondiente a un mes de trabajo con la producción prevista.

SI		        NO

- ¿Los áridos son suministrados por fracciones

suficientemente  homogéneas?                                     	               …………………        ………………..

- ¿Los acopios cumplen lo exigido por el PG – 3 y/o

el Director de las Obras?                                  	                             …………………        ………………..

- ¿Los acopios permiten que los áridos se manejen sin

segregación ni contaminación entre ellos?                    	               ………………         …………………

- ¿Los volúmenes de material acopiado, son suficientes

según lo exigido por el Pliego de Prescripciones

Técnicas  particulares para iniciar las obras?                     	             …………………        ………………..

COMENTARIOS

## FABRICACION DE LA MEZCLA

Este apartado queda estudiado en la ficha de inspección de la planta de fabricación de las mezclas del Anejo 3

## COMPACTACION DE LAS MEZCLAS

PG – 3 Art. 542.7.1 Los porcentajes mínimos de compactación que se obtendrán en las mezclas densas, semidensas y gruesas serán: - Capas de espesor superior igual o superior a 6 cm: 98% - Capas de espesor no superior a 6 cm: 97% En mezclas drenantes, los huecos de la mezcla no podrán diferir en ±2% de los obtenidos aplicando, a la granulometría y dosificación medias del lote definido en el apartado 542.9.4, la compactación prevista en la NLT - 352

La definición del plan de compactación, se solicita en el apartado 4.6 “TRAMO DE PRUEBA”

## TRAMO DE PRUEBA

PG - 3, Art. 542.6 Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y compactación, y, especialmente, el plan de compactación. El tramo de prueba tendrá una longitud no inferior a la definida en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte integrante de la obra en construcción. A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las obras aprobará: - Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la fabricación de la mezcla bituminosa. En el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones en la central de fabricación o sistema de extendido, etc.). - Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, definirá su forma específica de actuación. En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos, o incorporar equipos suplementarios. Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre los métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad “in situ” establecidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, y otros métodos rápidos de control.

SI		        NO

- ¿Se ha realizado tramo de prueba para cada tipo de

mezcla bituminosa en caliente?                                                          …………………        ………………..

En caso afirmativo:

SI		        NO

- ¿Se han realizado los ensayos de caracterización de

las mezclas bituminosa en caliente, (granulometría,

contenido de ligante, Marshall o cántabro)?                                       …………………        ………………..

- ¿Los resultados obtenidos, cumplen lo exigido por

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares?                             …………………        ………………..

- ¿Se han realizado los ensayos para determinar

la densidad “in situ” de las mezclas ?                                               …………………        ………………..

- ¿Los porcentajes de compactación  obtenidos,

cumplen lo exigido por el Pliego de Prescripciones

Técnicas Particulares?                                                                       …………………        ………………..

- ¿Se ha comprobado, mediante la extracción de

de probetas testigo, que la precompactación de la

extendedora   es como mínimo del 90 %?                                         …………………        ………………..

COMENTARIOS

Adjuntar en el anejo Nº 5 los resultados obtenidos en los ensayos del tramo de prueba. Los resultados de caracterización de las mezclas serán obligatoriamente  traspasados a control gráfico.

PG – 3 Art. 542.9.3.2.1

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando:

Que el número y tipo de compactadores son los aprobados.

El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección.

El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores.

La frecuencia y la amplitud de los compactadores vibratorios.

El número de pasadas de cada compactador.

Indicar a continuación los equipos de extensión y compactación aprobados en el tramo de prueba, así como el plan de compactación para cada tipo de mezcla.

EQUIPOS DE EXTENSIÓN

| EQUIPOS DE COMPACTACIÓN | Lastre | Peso total | Presión de inflado |
| --- | --- | --- | --- |

# CONTROL DE CALIDAD

SI		          NO

- ¿El plan de control de producción, está elaborado de

acuerdo con la normativa vigente?                                                         …………………        ………………..

- ¿Las fichas del P.P.I. están elaboradas de acuerdo con

lo indicado en el P.A.C.?                                                                      …………………        ………………..

Adjuntar en el Anejo Nº 6 el plan de control de producción en el formato de las “Recomendaciones de control de calidad de GIASA”

Adjuntar en el Anejo Nº7 el Plan de Puntos de Inspección y Fichas de Inspección específicas de esta unidad de obra

# OTROS COMENTARIOS

# FIRMAS DEL CONTRATISTA

ELABORADO POR:

| EL COORDINADOR DEL LABORATORIO DE AUTOCONTROL Fdo. | EL JEFE DE LA UNIDAD DE CALIDAD DE LA OBRA Fdo. |
| --- | --- |

APROBADO POR:

EL JEFE DE OBRA Fdo.

En caso de establecer el organigrama de obra y las funciones, otras firmas de conformidad por el contratista, se adaptará el modelo. La firma final del Jefe de Obra es obligatoria

ANEJO 1

CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS

LIGANTES HIDROCARBONADOS

ANEJO 2

ENSAYOS DE RECEPCION DE LOS

LIGANTES HIDROCARBONADOS

ENSAYOS DE ARIDOS

- GRUESOS

- FINOS

- POLVO MINERAL

ANEJO 3

MODELO DE INSPECCIÓN DE LA PLANTA DE FABRICACION

DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE DE GIASA

EN SU VERSIÓN VIGENTE

ANEJO 4

FORMULAS DE TRABAJO

INFORMES DE DOSIFICACION DE LAS

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

ENSAYOS DE PISTA

VERIFICACIONES DE LAS FORMULAS DE TRABAJO EN PLANTA

(Control gráfico de los resultados)

ANEJO 5

TRAMOS DE PRUEBA

CARACTERIZACION DE LAS MEZCLAS

PORCENTAJES DE COMPACTACION

(Control gráfico de los resultados)

ANEJO 6

CALIDAD

PLAN DE CONTROL DE PRODUCCION

ANEJO 7

INSTRUCCIONES TECNICAS DE LA UNIDAD

DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION

FICHAS DE INSPECCION